Electrolyses : quelques expériences

- Electrolyse du cuivre : mesure de la constante de Faraday

On utilise ici Synchronie pour mesurer la charge Q qui a traversé le circuit, par intégration de I par rapport au temps. 
L'avantage est de ne pas avoir à maintenir une intensité constante dans le circuit pendant l'électrolyse.

  - Utiliser 2 plaques de cuivre. Les introduire dans de l'acide nitrique à 6mol.L-1 jusqu'à ce que les plaques soient polies et brillantes (utiliser pinces, gants : éviter qu'ils soient en contact avec l'acide nitrique).
Rincer les plaques à l'eau distillée. 
Faire très attention à ne pas toucher par la suite les surfaces nettoyées avec les doigts : le cuivre risquerait alors de ne pas adhérer à la cathode.

  - Sécher l'une des plaques (cathode) (sèche-cheveux). La peser.

  - Réaliser le montage ci-dessous. Mettre en marche l'agitation.

cathode en cuivre

75mL de solution saturée de sulfate de cuivre (solution saturée : 20,7g CuSO4, 5H2O pour 100g d'eau)

+ 7,5mL d'acide sulfurique concentré

anode en cuivre

voie 1

M

acquisition synchronie

R=10

I

U

Paramétrer Synchronie 2000 :
Définir la tension U sur la voie 1.
10000 points échantillonnés toutes les secondes.
Feuille de calcul :
F=96500
R=10
M=63.5
I=U/R
Tmax=T[TOTALPOINTS(U)]
Q=INTEGN(I,T,0,Tmax)
Imoy=Q/Tmax
n=Q/F
mCu=n*M/2
Faire afficher I en fonction de T en fenêtre 1.

  - Lancer l'acquisition avec synchronie F10.

  - Mettre en marche l'alimentation et ajuster le courant à 300mA environ (rhéostat ou alimentation réglable).

  - Faire fonctionner l'ensemble pendant une heure environ : arrêter le générateur et retirer la cathode de la solution.
Appuyer sur la touche Echap pour arrêter l'acquisition.
Appuyer sur F2 pour relancer les calculs.

  - Rincer plusieurs fois la cathode à l'eau distillée. Sécher. Peser.

  - Synchronie fait le calcul : 
-de la charge Q qui a traversé le circuit, 
-de l'intensité I moyenne correspondant à la durée de l'expérience,
-et de la masse théorique de cuivre.
(On peut aussi réaliser le dépôt sur de l'acier inoxydable (galvanoplastie) en le préparant de la même manière).
Exemple ci dessous : mCuexpérimental=0,92g et mCuthéorique=0,98g soit un écart relatif de 6%.

- Electrolyse du chlorure d'étain

  - Produits et matériel
 - électrodes de graphite,
 - solution de chlorure d'étain SnCl2 à 0,1M (Mettre 2,26g de SnCl2 dans un erlenmeyer. Ajouter 10mL environ d'acide chlorhydrique à 37%. Chauffer sous agitation jusqu'à dissolution totale. Transvaser dans une fiole jaugée pour ajuster à 100mL).
- cellule d'électrolyse : bécher ou boite de Pétri si l'on désire projeter sur un écran.

  - Mode opératoire
Les deux électrodes de graphite sont distantes de quelques centimètres. Electrolyser pendant quelques minutes avec une intensité de 0,2 à 0,4A et observer le dégagement gazeux de dichlore à l'anode et les arborescences d'étain à la cathode (veiller à ne pas laisser croître les arborescences jusqu'au court-circuit entre les électrodes). 
Remarque : Si U>2V, il y a aussi un dégagement gazeux de dihydrogène à l'anode.
Inverser ensuite le sens du courant. Les arborescences régressent ou sont coupées à la nouvelle anode tandis qu'il en pousse à la nouvelle cathode.

- Electrolyse de l'acétate de plomb

  - Produits et matériel
 - électrodes : deux lames de plomb,
 - solution électrolytique : solution d'acétate de plomb saturée acidifiée par un peu d'acide nitrique,
 - cellule d'électrolyse : bécher ou boite de Pétri si l'on désire projeter sur un écran.

  - Mode opératoire
Electrolyser pendant quelques minutes, l'intensité du courant étant de l'ordre de 0,1A. 
A la cathode, il se forme des arborescences de plomb, tandis que du plomb se dissout à l'anode.

- Electrolyse du sulfate de nickel

  - Produits et matériel
 - électrodes : une lame de cuivre à la cathode et une électrode en graphite à l'anode,
 - solution électrolytique : solution de sulfate de nickel 0,5M,

  - Mode opératoire
Electrolyser pendant quelques minutes, l'intensité du courant étant de l'ordre de 0,1A. 
A la cathode, il se forme un dépôt de nickel, tandis que du dioxygène se dégage à l'anode.

- Remarques

La qualité du dépôt métallique est liée à l'ordonnancement des atomes électrodéposés.
Le dépôt d'un métal pur à l'état cristallin fait intervenir une étape de croissance des cristaux, et le processus global comporte au moins trois étapes :
 - le transfert de masse (apport du cation métallique à la surface).
 - le transfert d'électron pour l'obtention d'un atome en surface.
 - la diffusion de cet atome vers une position du réseau puisque la croissance se développe à partir de certains germes.
Beaucoup de paramètres influent sur la qualité du dépôt : température, agitation, concentration, nature des ions.
Pour de faibles densités de courant, la diffusion des atomes en surface est plus rapide que le transfert d'électron et les atomes déposés peuvent trouver une place favorable au sein du réseau. Pour des intensités plus importantes, la diffusion n'est plus suffisamment rapide pour que les atomes se rangent au fur et à mesure et la couche formée est moins ordonnée (formation de dendrites et de poudres).
L'addition d'agents complexants est très souvent mise en œuvre car elle ralentit la réduction, la réaction électrochimique impliquant une dissociation préalable : 
 						Ag(CN)2- = Ag+ + 2CN-
 						Ag+ + e- = Ag
Enfin, dans la cas de la galvanoplastie, se pose le problème de l'accrochage d'un métal à la surface d'un autre métal et de l'adhérence de la couche obtenue.

- Electrolyse du chlorure de sodium concentré

coton

solution de chlorure de sodium saturée (~350g.L-1)

électrodes en graphite

H2

Cl2

Expérience
On électrolyse dans un tube en U une solution saturée de chlorure de sodium entre deux électrodes de graphite.
L'expérience illustre une méthode industrielle de préparation de la soude par électrolyse avec compartiments séparés.
Le diaphragme est figuré par un tampon de coton.
La soude obtenue n'est pas pure, elle est accompagnée de chlorure de sodium qu'il faut séparer.
On met en évidence le dégagement de dichlore à l'anode, au moyen d'un papier filtre imbibé de KI (le papier filtre prend une coloration brune).
A la cathode, il se dégage du dihydrogène qui peut être recueilli par déplacement d'eau et caractérisé (test à la flamme : difficile à réaliser en pratique).
Les ions hydroxyde HO- sont mis en évidence par le pH basique (papier pH ou phénolphtaléine).

  - Interprétation 
A l'anode : 2Cl-  Cl2(g) + 2e-  E°(Cl2/Cl-)=1,36V
A la cathode : 2H2O + 2e-  2HO- + H2(g)
Bilan : 2H2O + 2Cl-  Cl2 + H2 + 2HO-
Si on considère les potentiels rédox, on devrait obtenir du dioxygène O2 à l'anode (oxydation de l'eau, E°(O2/H2O)=1,23V) mais le dioxygène O2 présente une surtension importante sur le graphite, ce qui permet d'obtenir principalement du dichlore Cl2.
Cl2 est mis en évidence par un papier imbibé d'iodure de potassium selon la réaction rédox : 
Cl2 + 2I-  I2 + 2Cl-

- Références
J. Sarrazin, M. Verdaguer, L'Oxydoréduction, Ellipse, 1991, p.254
A. Casalot, B. Durupthy, Chimie inorganique, Hachette, 1993 p. 304
F. Soul, Expérience de chimie Tome 1 et 2, Bréal, 1991 p. 51 tome 2 et p. 205 tome 1 http://www.owlnet.rice.edu/~chem122/Lab122/Electrochemistry/index.html