Nouveau programme de TS :

D Elaborer un produit de consommation : de la matière première à la formulation

F. Lapendry-B. Discamps

Séance1 :Séparer

Illustration de quelques procédés utilisés en hydrométallurgie

Partie A

Production d’un oxyde à partir d’un minerai :Alumine, une étape dans l’élaboration de l’aluminium. (p2)

Partie B

Séparation des ions fer (III) des ions cuivre (II), une étape dans l’élaboration du cuivre.(p5)

Séance2 :Electrolyser

Partie A

Dépôt électrolytique : anodisation de l’aluminium (p7)

Partie B

Récupération de l’étain (traitement d’effluents liquides) (p8)

Annexe  Aluminium et chimistes (p11)

Séance3 :Formuler, conditionner

Les différentes formulations de l’aspirine et du paracétamol (p13)

Bibliographie (p 18)

Séance1 :Séparer

Illustration de quelques procédés utilisés en hydrométallurgie

Partie A

Production d’un oxyde à partir d’un minerai :

Alumine, une étape dans l’élaboration de l’aluminium.

I Introduction

L’aluminium est un métal d’utilisation récente : il a été présenté par le français Sainte-Claire Deville pour la première fois à l’exposition universelle de Paris en 1855 (cf annexe 1 )

L’aluminium est le métal le plus répandu dans l’écorce terrestre ; son abondance qui atteint 8.1%, le place avant le fer 5%. Il est présent sous forme de silico-aluminates dans les argiles ou les schistes et d’alumine hydratées dans les bauxites. L’aluminium n’est préparé industriellement qu’à partir des bauxites.

La première étape de l’élaboration de l’aluminium consiste en l’extraction de l’alumine des bauxites. La deuxième étape consiste en la réduction de l’alumine en aluminium par électrolyse.

Nous allons développer la première étape qui donne une application industrielle des propriétés amphotères de Al (III).

II Principe industriel

Les bauxites françaises extraites des mines du Var et de l’Hérault (qui ne sont plus exploitées industriellement à l’heure actuelle ) ont, en masse la composition suivante :

Alumine Al2O3 : 55% (l’alumine est sous la forme monohydratée)

Oxyde de fer Fe2O3 : 25% (l’oxyde de fer est aussi sous forme hydratée)

Silice SiO2 :4%

Oxyde de titane TiO2 : 3%

Eau H2O : 13%

Le procédé Bayer, basé sur les propriétés amphotères de l’alumine,  est aujourd’hui universellement employé pour transformer la bauxite en alumine.

La bauxite est attaquée par une solution de soude concentrée et chaude dans des autoclaves, à 250°C, et plus de 4.106Pa. On sépare ainsi Al (III) qui passe en solution sous forme d’ion aluminate hydraté [ Al(OH)4]- , de Fe (III) qui se retrouve sous forme d’oxyde de fer Fe2O3 insoluble .Après plusieurs décantations, la solution est filtrée sous pression afin d’ éliminer  l’oxyde ferrique, AL2O3 hydratée précipite par dilution et refroidissement  selon la réaction  :

2[ Al(OH)4]- + nH2O  =   Al2O3, (3+n)H2O + 2OH- (a)

L’hydrolyse dure environ deux jours. La précipitation est initiée et contrôlée par une quantité importante d’alumine provenant de fabrications précédentes.

La bauxite doit être la plus pauvre possible en silice car cette dernière consomme de la soude et de l’alumine pour former un silicoaluminate de sodium insoluble qui abaisse le rendement.

Il faut 2.5 à 2.7 tonnes de bauxite pour produire 1 tonne d’alumine.

En 1994 , la production mondiale d’alumine atteignait 42 millions de tonnes.

III Illustration expérimentale

1 Matériel et produit

- Sulfate d’aluminium ( M = 342.14 g/mol )

- Sulfate ferrique (M = 169.92 g/mol )

- Solution aqueuse de soude à 2.5 mol/L

- Solution d’acide chlorhydrique à 3mol/L

- Eprouvette graduée de 100mL

- Deux bécher de 250mL

- Etuve à 80°C

- Mortier et pilon

- Nécessaire à filtration sur Büchner, trompe à eau.

- Nécessaire à filtration simple

Consignes de sécurité : Acide chlorhydrique R 34 -  37 / S 23 – 26 – 37 - 39 – 45

Soude   R 35 /  S 26 – 37 – 39 – 45

2 Expérience

Il est plus facile pour réaliser l’expérience de reconstituer un minerai à partir de produits courants de laboratoire.

A Préparation de la bauxite de départ

Dissoudre 5g de sulfate d’aluminium et 0.5g de sulfate ferrique dans environ 25mL d’eau distillée. Ajouter 15mL de soude : un précipité rouge brique apparaît, composé d’hydroxyde ferrique Fe(OH)3 et d’hydroxyde d’aluminium Al(OH)3 . Vérifier que le pH reste compris entre 4 et 9 afin d’éviter la dissolution de l’hydroxyde d’aluminium. Récupérer ce précipité sur Büchner, le laver plusieurs fois à l’eau distillée, puis le placer dans l’étuve : on obtient alors un solide d’une composition proche de la bauxite (Al2O3 : 75%, Fe2O3 : 25%)

B Séparation Al3+ / Fe3+

Après broyage, dissoudre le minerai formé, à environ 80°C, dans 15mL de soude L’hydroxyde d’aluminium se dissout et forme des ions aluminate hydratés [ Al(OH)4]-, tandis que l’hydroxyde ferrique demeure insoluble. Filtrer sur double papier filtre (recommencer l’opération si la solution n’est pas limpide), ajouter au filtrat quelques gouttes de solution d’acide chlorhydrique : l’hydroxyde d’aluminium précipite.

Remarques

-Nous n’avons pas pu dans nos conditions expérimentales, faire précipiter l’hydroxyde d’aluminium par simple dilution, nous avons diminué le pH .Dans les deux cas, l’équilibre (a) est déplacé vers la droite.

- Il est possible de travailler avec de la bauxite , mais il faut la dissoudre à chaud avec de la lessive de soude. Puis, pour que l’hydroxyde d’aluminium précipite il est nécessaire d’utiliser de l’acide sulfurique concentré. Cette manipulation est donc réservée à l’enseignant et doit être réalisée sous une sorbonne et avec des gants.

IV Questions

Données à 20°C

Al3+ + 3OH- = Al(OH)3    Ks = [Al3+] [OH-]3 = 10-33

Al(OH)3 + OH- = Al(OH)4-  K = [Al(OH)4- ] / [OH-]= 40

Vérifier la composition en masse de la bauxite réalisée au laboratoire :

- Calculer la quantité de matière d’aluminium introduite sous forme de sulfated’aluminium

- Calculer la masse de Al2O3 obtenue ( M = 102 g/mol )

- Calculer la quantité de matière de fer introduite

- Calculer la masse de Fe2O3 obtenue ( M = 160g/mol )

- Calculer le % massique en Al dans la bauxite

- Calculer le % massique en Fe dans la bauxite

 Calculer la concentration molaire en aluminium dans la solution.

 Déterminer le pH de début de précipitation de Al(OH)3

 Déterminer le pH de fin de dissolution de Al(OH)3

 A l’aide des réponses aux questions 3 et 4 , justifier la nécessité de la consigne « vérifier que le pH soit compris entre 4 et 9 »

Justifier l’emploi de l’acide en fin de réaction.

 Donner l’équation permettant par déshydratation et chauffage de passer de Fe(OH)3 à  Fe2O3

 Donner l’équation permettant par déshydratation et chauffage de passer de Al(OH)3 à Al2O3

 A l’aide des réponses aux questions 6 et 7 , expliquer pourquoi on n’obtient pas les mêmes composés dans la méthode de Bayer et dans la méthode expérimentale.

Réponses

nAl = 2*m sulf Al / M sulf Al = 10/342.19 = 0.0286 mol

m Al2O3 = ½ nAl* M Al2O3 = ½* 0.0286*102 = 1.46 g

nFe = 2*m sulf Fe / M sulf Fe = 1/169.92 = 0.00588 mol

m Fe2O3 = ½ nFe* M Fe2O3 = ½*0.00588 *160) = 0.47 g

% Al2O3 = 100 m Al2O3/( m Al2O3+ m Fe2O3 ) = 75.6%

% Fe2O3 = 100 m Fe2O3 /( m Al2O3+ m Fe2O3 ) = 24.4%

 CAl3+ = nAl3+ / Vsolution = 0.0286 / 0.040 = 0.71 mol/L

 Au début de la précipitation, CAl3+ = 0.71 mol/L

[ OH-]3 = Ks/ [ Al3+] = Ks/ CAl3+

pH = -log(Ke / [ OH-]) ; pH =pKe -1/3pKs-1/3log CAl3=3

 [Al(OH)4- ] = CAl3+ en fin de dissolution [OH-] = CAl3+ / K = 0.71/40 = 0.018 mol/L

pH = 12.3

 Théoriquement, on trouve un domaine d’existence de  Al(OH)3 entre pH 3 et 12.3 . En pratique cet intervalle est réduit pour ëtre certain d’avoir un pH se trouvant dans la zone d’existence de l’hydroxyde.

En fin de réaction la solution est très basique pour revenir dans le domaine d’existence de l’hydroxyde il faut diminuer le pH

 2 Fe(OH)3  = Fe2O3 + 3H2O

 2 Al(OH)3  = Al2O3 + 3H2O

 Dans la méthode expérimentale, on travaille à température ambiante alors que dans la méthode industrielle, on travaille à température et pression elevées

Partie B

Séparation des ions fer (III) des ions cuivre (II), une étape dans l’élaboration du cuivre.

I Introduction

Les minerais de cuivre

Le cuivre est présent, dans l’écorce terrestre, à la concentration de 5 parties par million. Autrefois dans l’Antiquité, il existait à l’état natif. Il se présente actuellement sous forme de sels contenant de 30 à 90% de cuivre, mélangé aux stériles et parfois à d’autres métaux. La teneur en cuivre d’un minerai exploitable est comprise entre 0.7 et 2%. Les  minerais de cuivre se présentent sous forme de minerais sulfurés et de minerais « oxydés ».

Les minerais sulfurés, après concentration, sont principalement réduits par voie pyrométallurgique Par contre, les minerais « oxydés » sont en général traités par voie hydrométallurgique.

C’est cette méthode que nous allons étudier. Après avoir mis les ions fer et cuivre en solution par la méthode de lixiviation en tas, les ions sont séparés par cémentation.

II Principe industriel :

La lixiviation en tas est utilisée pour les minerais pauvres (teneur en Cu< 0.2% ):

Cette technique consiste à faire passer la solution dissolvante (acide sulfurique de 0.1 à 0.01mol/L )à travers le minerai non broyé ou concassé grossièrement , disposé en tas plus ou moins importants (de 100 000 tonnes à quelques millions de tonnes ).

La même solution effectue de nombreux cycles de dissolution et se charge peu à peu en ions cuivre (II) .Le traitement dure plusieurs mois et les solutions obtenues sont diluées ( 1 à 3g/L de Cu ).

On réalise ensuite une cémentation qui consiste à réduire Cu(II) par le fer. Avec environ 2kg de Fe par kilogramme de cuivre, on récupère prés de 90% du cuivre contenu dans la solution. Aux Etats-Unis, le fer blanc (matériau des boites de conserve, récupéré), après désétamage est couramment utilisé. Le cuivre récupéré est impur (85 à95% de Cu), il doit être purifié thermiquement puis par électrolyse à anode soluble.

III Illustration expérimentale

A Matériel et produit

- Sulfate de fer III (M= 169.92 g/mol )

- Oxyde de cuivre II (M = 79.54 g/mol )

- Fer blanc désétamé

- Sable

- Solution d’acide sulfurique à 0.5mol/L

- Deux bécher de 250mL

- Colonne en verre

- Coton

- Solution de FeCl3 à 1mol/L

Consignes de sécurité : FeCl3   R 22-38-41 /  S 26-39

Attention à la manipulation des morceaux de fer blanc qui sont très coupants.

B Expérience

Reconstituer un minerai en mélangeant environ 50g de sable avec 1g d’oxyde de cuivre et 1g de sulfate de  fer (III) représentant une impureté majeure d’un minerai, que l’on place dans la colonne. Mettre au préalable un morceau de coton au fond de la colonne. Faire couler 100mL  de solution d’acide sulfurique à 0.5mol/L à travers le minerai et recueillir la solution dans un bécher placé sous la colonne. On constate que la solution se colore en bleu et que le mélange solide dans la colonne s’éclaircit. Recommencer cette opération plusieurs fois (Remarque 1).

Ajouter ensuite dans le bécher environ 5g de morceaux de fer blanc désétamé (Remarque 2) au préalable et agiter manuellement de temps en temps. Après quelques minutes, l’intensité de la coloration bleue de la solution diminue. Les morceaux de fer blanc sont recouverts de cuivre qui se détache facilement..

Remarques

1- Il est possible de faire un bilan quantitatif mais le temps pour réaliser cette manipulation est facilement multiplié par deux . Il faut alors faire passer la solution d’acide chlorhydrique sur le minerai jusqu’à ce qu’il soit décoloré.

2-Désétamage du fer blanc (fer recouvert d’étain).

Plonger le morceau de fer blanc pendant 15 à 20 secondes dans un bécher contenant la solution de chlorure ferrique tout en agitant manuellement. Rincer abondamment et sécher.

-Test de désétamage

Placer sur le morceau de fer blanc désétamé et sur un morceau non désétamé une goutte de solution saturée de NaCl (qui permet d’accélérer la corrosion du fer) et un goutte d’ortho-phénantroline. Observer la présence d’une coloration rouge-orangé caractéristique de l’oxydation du fer alors que le fer blanc étamé ne réagit pas.

IV Questions

Données :

E° Fe2+/ Fe = -0.44V

E° Cu2+/ Cu= 0.34V

 Déterminer pour le minerai reconstitué la teneur en masse en cuivre ( M =63.54g /mol)

 Les ions Fe3+ passent dans la solution avec les ions Cu2+, pourquoi ?

 Donner l’équation relative à la mise en solution de CuO par H2SO4

 Donner l’équation de la réaction des ions Cu2+ et du fer.

Réponses

 n Cu = m CuO/ MCuO = 1/79.54

mCu = nCu * MCu = 63.54/79.54 = 0.80g

% Cu = mCu /( mCuO + m sable + m sulf fer) = 0.80 / 52 = 1.5%

 Fe2(SO4)3 soluble dans H2SO4 dilué

 CuO + 2H3O+ = Cu2+ + 4H2O

 Cu2+ + Fe = Fe2+ + Cu

Séance2 :Electrolyser

Partie A

Dépôt électrolytique : anodisation de l’aluminium

I Introduction

La couche d’alumine protége l’aluminium de l’oxydation. Cette couche naturelle de très faible épaisseur est sujette à détérioration par diverses agressions mécaniques et chimiques, ce qui entraîne un aspect non permanent dans le temps. L’anodisation a pour but de former une couche plus épaisse , de qualité contrôlée, qui peut atteindre 15 à20 μm, garantissant une dureté superficielle, une protection contre la corrosion et un aspect décoratif constant dans le temps.

II Illustration expérimentale

A Matériel et produits

- Electrode de graphite

- Lame d’aluminium à anodiser (nettoyée à la laine d’acier 00)

- Bécher de 250mL

- Acide sulfurique à environ 20 %

- Générateur de courant continu (2A, 6V)

- Colorant: solution aqueuse saturée d’alizarine (on peut aussi utiliser le bleu de Berlin )

Consignes de sécurité : Acide sulfurique  R 35 / S 26-30-45

B Manipulation

Placer les électrodes dans l’acide sulfurique. Relier la lame d’aluminium à la borne positive et l’électrode de graphite à la borne négative. Réaliser l’électrolyse pendant environ 15 minutes. Récupérer la lame d’aluminium la rincer abondamment, l’essuyer. Plonger la lame dans la solution d’alizarine de telle sorte que le niveau du colorant dépasse celui de l’électrolyte. Puis plonger la plaque quelques minutes dans l’eau bouillante. On constate une coloration de la plaque seulement sur la surface qui a subi l’électrolyse.

III Interprétation

A l’anode l’oxydation de l’aluminium se produit.

A la cathode, on observe un dégagement de dihydrogène.

Les ions Al3+, en présence de l’eau acidifiée, donnent de l’alumine hydratée qui croit perpendiculairement à la surface de l’aluminium sous forme de cellules creuses de forme hexagonale. Au cours de l’électrolyse, en milieu acide, une partie de l’alumine formé est dissoute, mais la vitesse de croissance est supérieure à celle de dissolution. L’épaisseur de la couche formée dépend de la durée de l’électrolyse.

Les pigments apportés par la solution de colorant entrent dans les cellules creuses. Lorsque la plaque est plongée dans l’eau bouillante, l’alumine cristallise en böhmite Al2 O3, H2O qui par croissance colmate les cellules creuses, en emprisonnant les pigments colorés.

IV Questions

Faire le schéma du montage

 Donner la ½ équation d’oxydation de l’aluminium

 Donner la ½ équation de réduction des ions H+

Réponses

Al = Al3+ +3 e-

 2H+ +2 e-= H2

Partie B

Récupération de l’étain (traitement d’effluents liquides).

I Introduction

La récupération de l’étain contenu dans le fer blanc (acier étamé) n’est pas suffisamment rentable sur le plan économique ou vital pour la protection de l’environnement. Malgré cela quelques pays (Royaume-Uni, Belgique) récupèrent cet étain, ce n’est pas le cas en France.

De façon générale, la récupération peut-être réalisée en deux étapes : d’abord une séparation étain-acier, en général par oxydation de l’étain, puis une récupération de l’étain, par réduction des ions Sn2+ formés lors de la séparation Sn-Fe.

II Récupération de fer blanc et traitements préliminaires

En général les boites métalliques de conserve sont en fer blanc. Il est conseillé de vérifier la présence d’acier avec un aimant car certaines boites de boisson sont en aluminium.

Après avoir enlevé l’étiquette, la colle et les inscriptions à l’eau chaude et à l’alcool, vérifier si la boite est vernie avec un ohmétre. Le vernis contrairement au fer blanc ne conduit pas l’électricité. Ne retenir que les boites non vernies..

Remarques :

On a utilisé une boite d’ananas au sirop St Mamet qui est en fer blanc non vernie.

Eviter d’utiliser les fonds de boite, car ils sont parfois en fer chromé.

III Séparation fer–étain

A Matériel et produits

- Bécher de 250mL

- Morceaux de fer blanc découpés

- 100mL de FeCl3 à environ 1mol/L

- Solution saturée de NaCl

- Solution de ferricyanure de potassium à environ 0.1mol/L

Consignes de sécurité :  FeCl3   R 22-38-41 /  S 26-39

Attention à la manipulation des morceaux de fer blancs qui sont très coupants.

B Manipulation

Plonger les morceaux de fer blanc dans le bécher contenant la solution de chlorure ferrique tout en agitant manuellement 1 à 2 minutes. Rincer abondamment et sécher.

Test de désétamage.

Placer sur le morceau de fer blanc désétamé et sur un morceau non désétamé une goutte de solution saturée de NaCl (qui permet d’accélérer la corrosion du fer) et un goutte d’ortho-phénantroline. Observer la présence d’une coloration rouge-orangé caractéristique de l’oxydation du fer alors que le fer blanc étamé ne réagit pas.

IV Récupération de l’étain par électrolyse :

Il est préférable pour réaliser cette expérience de partir de solutions préparées à partir de sels de Sn2+ du commerce plutôt que d’utiliser l’étain récupéré précédemment. Les quantités seront plus importantes, les résultats seront donc plus visibles.

A Matériel et produits

- 1 alimentation de 6V continu

- Fils électriques et pinces crocodiles

- 1 électrode de graphite

- 1 électrode de graphite ou en fer blanc

- SnCl2

- Solution d’HCl commercial au ½

- Solution d’HCl molaire

- Cuve à électrolyse en U

Consignes de sécurité : Acide chlorhydrique R 34 -  37 / S 23 – 26 – 37 - 39 – 45

Chlorure d’étain  R 22-36-37-38 / S 26-37- 39

B Manipulation

Dissoudre 0.1 mole de SnCl2 dans 1 l de solution d’acide chlorhydrique commercial dilué au demi. Laisser la solution sous agitation au moins 12 heures. La solution devient limpide 1 ou2 jours après .Pour faire la solution d’électrolyte mélanger environ 50mL de solution de SnCl2 et 50ml d’HCl molaire.Plonger les électrodes dans la solution en reliant l’électrode A en graphite au pôle + du générateur et l’électrode C en graphite ou fer blanc au pôle – du générateur.

Réaliser l’électrolyse  Récupérer l’étain formé, il se détache très facilement de C. Dans l’industrie, il resterait à le faire fondre pour récupérer un lingot d’étain.

C Observations

Lorsque la tension est inférieure à 1.4V, aucun courant ne traverse le circuit . A partir de 1.7V, nous observons un dépôt métallique d’étain à la cathode et un dégagement gazeux à l’anode. Une goutte d’indigo versé prés de l’anode se décolore, ce gaz est du dichlore. Si la tension est supérieure à 2V, on peut caractériser le gaz qui se dégage à la cathode le dihydrogène. L’analyse du gaz dégagé à l’anode nous montrerait qu’il s’agit d’un mélange de dichlore et de dioxygène.

V Questions

Données :

E° Fe2+/ Fe = -0.44V

E° Fe3+/ Fe2+ = 0.77V

E° Sn2+/ Sn = -0.14V

E° Cl2/ Cl- = 1.36V

E° H+/ H2 = 0V

E° O2/H2O = 1.23V

 Donner l’équation relative au désétamage.

 Lors du désétamage, pourquoi ne faut-il pas laisser le fer blanc longtemps dans la solution ?

Faire le schéma de l’électrolyse

Lors de l’électrolyse, quelles réactions peuvent se produire à chaque électrode ?

Etablir le bilan de l’électrolyse si la tension est de 1.8V.Conclure sur les phénomènes de surtension.

 Déterminer la ddp minimale qu’il faut appliquer pour réaliser cette électrolyse.

On maintient l’intensité du courant à 0.2A pendant 15 minutes. Quelle est la masse de métal que l’on peut obtenir ? (1 F= 96000 C ,MSn = 120g/mol)

Remarques

Il est possible de calculer le taux de désétamage.(voisin de 5.6g/m2)en pesant les échantillons de fer blanc sur balance de précision (10-3) avant et après l’opération de désétamage et en évaluant leur surface.

Réponses

 Sn + 2Fe3+ = 2Fe2+ + Sn2+

 Attaque de l’acier par FeCl3 : 2Fe3+ + Fe  = 3Fe2+

 Oxydations possibles :

2Cl- = Cl2 + 2 e-

2H2O = O2 +4H+ + 4 e-

Réductions possibles :

2H+ + 2 e-  =  H2

Sn2+ +2 e-  =  Sn

    Sn2++    2Cl- = Cl2 + Sn

 U = E° Cl2/ Cl- - E° Sn2+/ Sn = 1.5V

 mSn = MSn*I*t /2*F = 0.112g

Annexe

ALUMINIUM et CHIMISTES : QUELQUES BIOGRAPHIES

Henri Sainte-Claire Deville(1818-1881)

Henri Sainte-Claire Deville naît aux Antilles sur l'île de Saint-Thomas, alors possession danoise; il arrive à Paris en 1824 , et commence en1835 des études de médecine. Il suit les cours de chimie de Thénard et de Dumas, car il mène de front études de médecine et recherches en chimie.

En 1841 il est docteur en sciences physiques pour ses travaux sur l'essence de térébenthine .

En 1843 il est docteur en médecine; Thénard étant chargé en 1844 de l'organisation des facultés de sciences, il nomme H.Sainte-Claire Deville à la chaire de chimie de l'université de Besançon, dont il devient le doyen.

La municipalité de Besançon lui demande d'analyser les eaux de la ville, ce qui oriente sa carrière vers la chimie minérale.

En 1851, le poste de maître de conférences à l'Ecole Normale Supérieure est laissé vacant par Balard, nommé au Collège de France. H.Sainte-Claire Deville obtient le poste et continue ses recherches en chimie minérale.

En 1854, il communique à l'Académie des Sciences le résultat de ses travaux sur la préparation de l'aluminium à partir du sodium et du chlorure d'aluminium.

H.Sainte-Claire Deville utilise la voie chimique dans la ligne des travaux de Oersted et de Wöhler;  il essaie aussi la voie électrolytique comme Bunsen.

Mais ce n'est qu'en 1886 que des générateurs de courant électrique continu assez puissants permettront de mettre en oeuvre industriellement le procédé, avec P.Héroult.

En 1855 , Napoléon III prélève 25 000 F sur sa cassette personnelle pour que H.Sainte-Claire Deville poursuive la production semi-industrielle d'aluminium dans une usine située à Javel.

A l'Exposition Universelle de Paris en 1855, un lingot d'aluminium et des échantillons de sodium et de chlorure d'aluminium sont exposés . Wöhler et Sainte-Claire Deville sont nommés officiers de la Légion d'Honneur.

Michaël Faraday et Justus von Liebig rencontrent Sainte-Claire Deville qui déclare "Je ne doute pas, en effet, aujourd'hui, que l'aluminium ne devienne tôt ou tard un métal usuel."

En 1857, avec l'aide de Louis Le Châtelier, ingénieur des Mines et père du futur chimiste H.Le Châtelier ( 1850-1936) , H.Sainte-Claire Deville installe une usine de production à Nanterre . En 1859, H.Sainte-Claire Deville publie l'ouvrage" De l'aluminium". En 1860, la production se fait à Salindres, dans le Gard, sous la direction d'Henry Merle.

En 1861, Napoléon III commande 283 aigles impériaux ( masse = 900g ; hauteur = 20cm ) , sculptés par D.A.Barre ; A.Lissajoux construit des diapasons en aluminium et C.Christofle utilise des bronzes d'aluminium. L'aluminium garde une réputation de métal précieux, même si son prix a baissé de 40 000 F le kg à 1260 F le kg.

A partir de cette période, H.Sainte-Claire Deville s'intéresse moins à l'aluminium et travaille sur les métaux de la mine du platine ( palladium, osmium, rhodium, iridium ).

Joseph Bayer (1847 - 1904 )

J.Bayer naît en Silésie, région productrice de bauxite, et commence des études d'architecture sous la pression de son père, mais il les abandonne pour travailler dans le laboratoire du chimiste Frésénius, ensuite dans une usine sidérurgirque à Charleroi. Finalement il entreprend des recherches en chimie dans le laboratoire de Bunsen à Heidelberg.

En 1871, il est docteur en chimie pour ses travaux sur l'indium.

En 1885, il travaille dans une usine d'alumine des environs de Saint Pétersbourg. Le procédé utilisé employait le carbonate de sodium selon la méthode de Le Châtelier.

En 1887, il prend un brevet sur l'utilisation de cristaux d'hydroxyde d'aluminium pour la favoriser la précipitation de ce produit dans les solutions d'aluminate de sodium.

En 1892, il dépose un nouveau brevet: dissolution sélective de l'aluminium contenu dans la bauxite par une solution de soude à chaud, sous pression.

Ce procédé hydrométallurgique, associé à l'électrolyse de l'alumine obtenue, constitue encore aujourd'hui la base de l'obtention industrielle de l'aluminium.

Cependant il ne s'imposa pas immédiatement en France, car l'usine de Salindres, dirigée par Péchiney après H.Merle, n'adopta le procédé qu'en 1907.

Paul Héroult ( 1863 - 1914 )

P.Héroult naît en Normandie, à Thury-Harcourt, où son père est tanneur. En 1870, il part pour 3 ans en Angleterre où son grand-père paternel vend les cuirs tannés en Normandie.

En 1875, la tannerie est transférée à Gentilly, P.Héroult poursuit ses études à Paris et lit à 15 ans l'ouvrage de Sainte-Claire Deville " De l'aluminium", ce qui décide de sa vocation.

Il entre à l'Ecole des Mines en 1883,( il a comme professeur de chimie H.Le Châtelier )  mais il en est renvoyé au bout d'un an pour avoir jeté l'éponge du tableau à la tête du directeur des études à la suite d'un pari.

La mort de son père lui laisse la disposition de l'usine de Gentilly.En 1885, il entreprend des recherches sur l'aluminium avec deux camarades de l'Ecole des Mines, dont Louis Merle, le fils de H.Merle qui a fondé l'usine de Salindres, où est utilisé le procédé de Sainte-Claire Deville.

P.Héroult possède une dynamo de Gramme et choisit la cryolithe comme fondant après plusieurs essais.

En 1886, il dépose un brevet :" Procédé électrolytique pour la préparation de l'aluminium".

Accompagné de L.Merle, il propose son brevet à Péchiney qui a succédé à H.Merle à la tête de l'usine de Salindres. Il est refusé; après d'autres déconvenues, P.Héroult signe un contrat avec la Société Métallurgique Suisse ( usine à Neuhausen).

Il part aux Etats-Unis pour déposer une demande de brevet, mais Ch.M.Hall affirme avoir découvert le procédé proposé par Héroult. Ne pouvant faire la preuve de l'antériorité de sa découverte, Héroult revient en Europe.

En 1889, il crée une usine à Froges ( vallée de l'Isère ); elle est alimentée par l'énergie hydroélectrique et l'alumine vient de Silésie.La production mensuelle de l'usine est de 2 tonnes en 1890.

En 1893, une nouvelle usine est crée à La Praz et la production d'alumine est assurée à Gardanne par traitement hydrométallurgique de la bauxite ( procédé Bayer ).

L'Exposition Universelle de 1900 consacre la gloire de P.Héroult dans la fabrication électrolytique de l'aluminium.

P.Héroult se tourne alors vers d'autres recherches, surtout dans le domaine de l'électrosidérurgie, et de 1905 à 1913 il résidera aux Etats-Unis. Il ne rentrera en France que quelques mois avant sa mort en mai 1914.

Séance3 :Formuler, conditionner

les différentes formulations de l'aspirine et du paracétamol

- Qu'est-ce que formuler?

Formuler, c'est mettre la substance active (par exemple l'acide acétylsalicylique ou le paracétamol) sous la forme la mieux adaptée au traitement de l'affection ciblée.

C'est le rôle de la galénique de déterminer la meilleure formulation.

Le tableau suivant, traduit d’un ouvrage de pharmacologie allemand ( Mutschler,E : Arzneimittelwirkungen,Efficacité des médicaments ,Wissenschaftliche Verlaggesellschaft mbH , Stuttgart 1996 ) décrit les différentes possibilités de formulation.

| Application | Action | Formulation |
| --- | --- | --- |
| Locale | Sur la peau Sur les muqueuses nasales Sur l’épithélium bronchial et les alvéoles pulmonaires | Émulsions ,baumes, crèmes, dispositifs transdermiques. Gouttes, baumes, gelées, Sprays. Aérosols, solutions pour inhalations. |
| Orale ( par les voies digestives) | Sur les muqueuses stomacale et intestinale Sur la muqueuse rectale | Comprimés, dragées, gélules,solutions, suspensions, émulsions. Suppositoires, capsules rectales. |
| Parentérale | Dans/sous la peau (Voie percutanée/subcutanée) Intramusculaire Intraveineuse Intracardiale | Solutions injectables, implants. Solutions injectables. |

A l’aide d’un exemple, celui de l’aspirine, nous allons étudier quelques propriétés de formulation d’un principe actif.

# II) Expériences et interprétations

Expérience 1 : Le rôle de l’excipient

A Matériel et produits :

- Béchers 100 mL

- Agitateur magnétique et turbulent

- Comprimé d’aspirine «  Aspirine du Rhône »

- Eau distillée

- Eau iodée

- pHmétre

B Mode opératoire :

Dans un bécher d’eau distillée, déposer un comprimé, observer quelques instants son délitement .Agiter avec l’agitateur magnétique et partager la solution en deux.

Dans l’un des béchers, ajouter quelques gouttes d’eau iodée, noter la coloration.

Dans le second bécher, prendre le pH de la solution.

C Questions :

Quel est l’excipient utilisé ?

Quel est son rôle dans le délitement ?

Sachant que le pKa de l’aspirine est 3.5, valeur du pH de l’estomac, pour quelle raison le comprimé doit-il se déliter dans l’estomac ?

Réponses :

L’excipient est l’amidon, constituant principal des féculents.

Les grains d’amidon, hydrophiles, se gorgent d’eau et font mécaniquement «  exploser » le comprimé .L’amidon est un agent de délitement.

Le comprimé doit se déliter car sans cela il pourrait se coller sur la muqueuse stomacale et provoquer une irritation, voire une ulcération car le pH du comprimé est inférieur à 3.5.

# Expérience 2 : Le rôle de l’enrobage

A Matériel et produits :

- Béchers de 100 ml

- Mortier et pilon

- Eau distillée

- Solution d’acide chlorhydrique 1mol/L

- Solution tampon de pH 5

- Solution  de soude 0,5 mol/L

- Comprimés d’aspirine enrobés ( Aspirine pH 8 , par exemple)

B Mode opératoire :

Placer un comprimé enrobé ( enrobage = acétophtalate de cellulose le plus souvent) dans la solution d’acide chlorhydrique .Observer ; le comprimé se délite-t-il ?

Recommencer l’opération dans la solution tampon de pH 5 ( on peut aussi  tester d’autres solutions de pH plus élevé)  et dans la solution de soude . Que se passe-t-il ?

Ecraser ensuite un comprimé au mortier et noter son comportement dans les conditions précédentes.

C Questions :

Quelle est la propriété de l’enrobage ?

Sachant que le milieu stomacal est acide( pH égal à 3,5) et que le pH des liquides intestinaux varie entre 6 et 8  , expliquer pourquoi le comprimé se dissout en milieu basique.

L’action du principe actif est-elle rapide avec une administration sous cette forme ? Quel en est l’intérêt ?

Réponses :

 L’enrobage résiste à l’acidité des liquides de l’estomac, et il évite tout contact entre la    paroi stomacale et l’aspirine. La muqueuse gastrique est protégée.

Le comprimé doit se dissoudre dans les liquides intestinaux dont le pH est plus élevé.

L’effet apparaît plus lentement car il faut prendre en compte le temps de dissolution de l’enrobage ; mais cela n’a pas d’inconvénient pour les traitements de longue durée .L’intérêt est de pouvoir déterminer le lieu de libération et donc d’absorption du principe actif.

# Expérience 3 : Une formulation particulière , la gélule

A Matériel et produits :

- Béchers de 100 mL

- Eau distillée tiède

- BBT ou hélianthine ( préférable si les gélules ont une partie verte)

- Gélules d’aspirine

B Mode opératoire :

Introduire une gélule dans de l’eau à température ordinaire et observer  Renouveler l’opération avec de l’eau à 37°C dans laquelle on introduit quelques gouttes de BBT ou d’hélianthine et noter la différence d’aspect de la gélule. Lorsque la gélule est complètement déchirée ( moins de 10 minutes), noter la couleur prise par l’indicateur au voisinage des cristaux d’aspirine ( micro-encapsulés dans un film d’éthylcellulose) libérés par la gélule.

Il est possible d’observer le même phénomène, mais en « accéléré », en libérant directement les cristaux d’aspirine de la gélule (encore appelée «  capsule dure » en pharmacopée ) et en les écrasant dans un mortier pour briser le film.

C Questions :

 Quel est le rôle joué par l’enveloppe de la gélule ? De quelle substance est constituée cette enveloppe ?

Quelle est la différence entre cette formulation et le comprimé enrobé ?

Pourquoi faut-il conserver les gélules dans des conditionnements hermétiques ( plaquettes thermoformées) ?

Réponses :

 L’enveloppe de la gélule joue un simple rôle de vecteur, elle ne peut protéger la paroi stomacale car elle se déchire dans l’eau à la température du corps.

La substance constituant cette enveloppe est de la gélatine qui constitue un gel avec l’eau, d’où le gonflement observé dans l’eau froide et son déchirement dans l’eau tiède. La consistance du gel dépend de sa teneur en eau ; la teneur normale en eau d’une gélule est 12% à 15 % .

Dans le cas des comprimés enrobés, l’enrobage assurait un rôle de protection de la paroi stomacale, ce qui n’est pas le cas de l’enveloppe de gélatine ; la protection est assurée ici par le micro-encapsulage qui laisse diffuser très lentement le principe actif par les micro-pores ; il y a diffusion progressive.

La conservation en milieu étanche évite la détérioration de la gélatine : trop sèche, l’enveloppe devient cassante, trop humide elle éclate.

Expérience 4  : Beaucoup d’excipient, le comprimé effervescent

A Matériel et produits :

- Béchers de 100mL

- Agitateur magnétique et turbulent

- pH-mètre

- Balance au 1/10

- Eau distillée

- Comprimés d’aspirine effervescents ( Aspirine 500 )

B Mode opératoire

Peser un comprimé d’aspirine 500, dosé à 500 mg de principe actif. Relever sa masse.

Introduire un comprimé effervescent dans l’eau et attendre sa dissolution complète, agiter

et  relever le pH de la solution.

L’effervescence observée est due au dégagement de dioxyde de carbone, gaz peu soluble dans l’eau à 25 °C ( 1 L d’eau dissout 0,09 litre de dioxyde de carbone à cette température ).

Le pKa  de l’acide acétylsalicylique est 3,5 et celui de l’acide citrique est 3 ,1.

C Questions.

- Quelle est la masse d’excipient contenue dans le comprimé ? Quel est le pourcentage massique de produit actif ?

- Quel est le rôle joué par le dioxyde de carbone ?

- A partir des indications portées sur la boite, et des valeurs des pKa données, trouver sous quelle forme se trouvent les espèces chimiques présentes dans la solution ?

Réponses :

La masse du comprimé est de 2 ou 3 grammes selon les marques, l’excipient représente donc 1,5g ou 2,5g, soit un pourcentage massique de près de 80%.

 Le dioxyde de carbone crée un courant gazeux qui disperse le principe actif et favorise sa dissolution. Le dégagement gazeux est d’autre part un stimulant de la paroi stomacale, ce qui accélère l’évacuation gastrique et diminue le temps de contact du produit actif avec la muqueuse gastrique.

Le pH est de 5,5 environ, l’acide acétylsalicylique est sous forme d’ions acétylsalicylate   et l’acide citrique sous forme d’ions citrate puisque le pH observé est supérieur de 2 unités pH aux valeurs des pKa des couples considérés ; les espèces prédominantes sont les formes basiques.

Remarque : Il est possible de réaliser cette expérience avec de l’aspirine tamponnée effervescente ; dans ce cas on ajoutera à la solution partagée en deux partie, d’une part 10 mL d’acide chlorhydrique à 0,1 mol/L, d’autre part 10 mL de soude à 0,1 mol/L et on relèvera à nouveau le pH pour observer l’effet tampon ( assuré en général par un acide aminé, le glycocolle pK1 = 2.34, pK2 = 9.6 ).

On peut alors poser la question de l’intérêt d’un tampon de pH, qui est le maintient du pH à une valeur proche de 5.9 , moins agressive pour une muqueuse stomacale fragile (sachant que le suc gastrique est très acide).

### Expérience 5 : Une autre forme soluble, l’aspirine en sachets

## A Matériel et produits

- Béchers de 100mL

- Agitateurs

- Eau distillée

- pH-mètre

- Sachet d’Aspégic ( enfants ou nourrissons )

## B Mode opératoire

Dans un bécher d’eau distillée, introduire le contenu d’un sachet d’Aspégic et observer sa dissolution. Est-elle rapide, est-il nécessaire d’agiter ?

Noter la composition de la poudre, indiquée sur le sachet.

Relever le pH de la solution après dissolution .

## C Questions

1 Le sachet contient-il de l’aspirine ?

2 D’après les indications du fabricant et la valeur du pH, quelles sont les espèces chimiques prédominantes en solution ?

3 D’après l’observation du phénomène de dissolution et la valeur du pH relevé, pour quelle raison cette forme est-elle plus adaptée au traitement des jeunes enfants ?

Réponses :

1 Le sachet contient un dérivé de l’aspirine, un « sel » de l’acide acétylsalicylique ; selon les marques il s’agit d’acétylsalicylate de sodium ou d’acétylsalicylate de lysine, la lysine étant un acide aminé.

2 D’après la valeur du pH et les indications portées sur le sachet , les espèces prédominantes ne peuvent être que les ions acétylsalicylate, forme basique conjuguée de l’acide acétylsalicylique pKa = 3,5.

3 La dissolution est très rapide( presque immédiate) car les « sels » , composés ioniques, sont très solubles dans l’eau, solvant polaire. Les ions sont solvatés , leur solubilité dans l’eau  est très supérieure à celle des molécules d’aspirine: La solubilité de l’aspirine dans l’eau est de 3g/L dans les conditions normales, celle de l’acétylsalicylate de lysine est de 400g/L dans les mêmes conditions.

#### Bibliographie

Séances 1et 2 :

: Une vie d’aluminium BUP n°790 791

Une vie de fer blanc BUP n° 763

Données industrielles sur les produits chimiques J.L. VIGNES,

G. ANDRE, F. KAPALA  Union des Physiciens

Réaction chimique -Théorie et applications- Collection Prunet (Dunod)

Annexe

- Revue du Palais de la Découverte , numéros 136 ( mars 1986 ) et 140 ( juillet-août-septembre 1986 ).

- Il est à signaler que de nombreux sites web sont consacrés à l'aluminium, voici quelques adresses:

http://perso.worldonline.fr/paul_héroult : Ce site reprend presque intégralement le texte de la Revue du Palais de la Découverte N° 140 , mais sans le préciser!

http://www.intexalu.com/aluminium/alu1.htm : Ce site raconte " l'histoire de l'aluminium" avec de nombreuses illustrations à l'appui.

http://www.altech.pechiney.com/pechiney/webgardanne : Le site de Péchiney qui a repris l'usine de Gardanne fondée par Héroult.

http://www.alu.ch/alu.chFranz/FOekologie.htm : Décrit la fabrication de l'aluminium et donne quelques photos de minerais et d'oxydes.

Séance 3 :

Impact Médecin Hebdo – Numéro Spécial – Octobre 1992 : Les vertus de l’effervescence  (p.10-11 )

Revue du Palais de la Découverte – Numéro Spécial 46 – Décembre 1995 : Le médicament, un comprimé de chimie.

Revue du Palais de la Découverte – N° 233 – Décembre 1995 : L’aspirine, un comprimé de chimie .

Revue du Palais de la Découverte – N° 235 – Février 1995 : La pharmacocinétique de l’aspirine.

Revue du Palais de la Découverte – N° 238 –Mai 1996 :  L’aspirine de la tête aux pieds .

Revue du Palais de la Découverte – N° 242 – Novembre 1996 : Douleurs et médicaments..

Revue du Palais de la Découverte – N°243 – Décembre 1996 : Aspirine, cette sacrée coquette.

Dossier pédagogique de l’exposition «  L’aspirine , un comprimé de chimie ? » Musée des sciences de Parentville  ( Belgique ) 1997.